## Slide 1
聚( )
双单体法
两亲性
超支化
β-环糊精
及其性能研究
合成

## Slide 2
反应2d+透析&干燥10d
反应2h
沉降&
干燥2d
反应1d+
沉降&干燥2d
接枝核壳HBP
Bx-NH2单体
Bx-OTs单体
HBP
PNIPAm-COOH
反应4d+透析&干燥10d
反应1d
沉降&干燥2d

## Slide 3
HCl
DMAP
吡啶
DMF, 冰浴
24:00
Bx-OTs
Bx-NH2
HBP
接枝核壳HBP

## Slide 4
LCST
LCST
LCST

## Slide 5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Diam (nm)
T (℃)
HBP
接枝核壳HBP
LCST=52℃
粒度

## Slide 6
CMC
CMC

## Slide 7
280
300
320
340
360
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Excitation Intensity (a.u.)
Wavelength (nm)
40
50
70
100
1
1×10
-1
5×10
-1
5×10
-2
1×10
-2
5×10
-3
1×10
-3
5×10
-4
1×10
-4
5×10
-5
1×10
-5
5×10
-6
1×10
-6
339 nm
335 nm
CMC
Notes: 首先配置一系列浓度的聚合物的芘溶液。分别测定芘的激发强度。

## Slide 8
I
335
/I
339
log C(mg/ml)
-3
-2
-1
0
1
1
1
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
=0.71mg/ml
CMC
CMC
0.5 mg/ml
0.4 mg/ml
0.3 mg/ml
0.2 mg/ml
0.1 mg/ml
5 mg/ml
4 mg/ml
3 mg/ml
2 mg/ml
1 mg/ml
CMC

## Slide 9
440
450
460
470
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
Wavelength (nm)
emission intensity (a.u.)
LL(X
×
10
-5
mol/L)
pH=7.4
5 mg/ml
4 mg/ml
3 mg/ml
2 mg/ml
0mg/ml
包合-荧光

## Slide 10
0.0
0.5
1
2
3
4
5
8600
8800
9000
9200
9400
Wavelength=457.8 nm
emission intensity (a.u.)
Concentration (mg/ml)
结论：
CMC点以上，聚合物可对LL形成稳定的包合
包合-荧光

## Slide 11
单体改性
双单体法
红外
核磁
GPC
DSC
TGA
测定LCST
紫外
粒度
DSC
客体包载
紫外
荧光
总结